## Slide 1: Електропроводимост
Диелектрични свойства на материалите
Въпрос 5

## Slide 2: Съдържание
Електропроводимост в твърди тела
5
При постоянно електрическо поле
1
При променливо електрическо поле
2
Електропроводимост в газове
3
Електропроводимост в течности
4

## Slide 3
І. Основни процеси
1. При постоянно електрическо поле
+
-
При прилагане на постоянно поле се осъществява поляризация ⇒ изместване на еластично свързаните заряди ⇒ протича ток наречен поляризационен.
Поляризацията протича еднократно и материалът остава поляризиран докато е под въздействие на полето.

## Slide 4
І. Основни процеси
1. При постоянно електрическо поле
IБП
IБП – ток от бързите поляризации
IАБ
IАБ – ток от бавните поляризации (абсорбционен )
t
IПОЛ
IПОЛ ≈ IАБ
Времедиаграма на идеален диелектрик

## Slide 5
І. Основни процеси
1. При постоянно електрическо поле
IУТ
t
I
IПОЛ
Времедиаграма на реален диелектрик
В реалния диелектрик винаги има примеси и дефекти ⇒ свободни заряди ⇒ протича ток наречен утечен, IУТ.
I = IУТ + IПОЛ

## Slide 6
І. Основни процеси
1. При постоянно електрическо поле
Изолационното съпротивление е омично по своята природа не зависи от времето и честотата на приложеното напрежение.
Изолационно съпротивление

## Slide 7
Dm
Em
І. Основни процеси
2. При променливо електрическо поле
където Um – амплитудна стойност на U;
ω – кръгова честота
0
t
U
За поляризации без загуби

## Slide 8
Jm
І. Основни процеси
2. При променливо електрическо поле
0
t
U
IПОЛ
Токът и напрежението върху диелектрика (кондензатора) са дефазирани на 90º.

## Slide 9
ъгъл на диелектричните загуби
І. Основни процеси
2. При променливо електрическо поле
Диелектриците (кондензаторите) ограничават протичането на постоянен, но не и на променлив ток.
Общият ток през диелектрик без загуби
За поляризации със загуби

## Slide 10
ІІ. Влияние на агрегатното състояние
1. Електропроводимост в газове
I
U
Основен процес – йонизация (получаване на положителни йони и свободни електрони).
UN – номинално напрежение
UКР – критично напрежение
ІНАС – ток на насищане
І
ІІІ
ІІ
UN
UКР
ІНАС
І и ІІ област – йонизация, породена от външни фактори (електрическо поле).
Волт-амперна характеристика
ІІІ област – вътрешна (ударна) йонизация, породена от сблъсък между собствени градивни частици.

## Slide 11
ІІ. Влияние на агрегатното състояние
2. Електропроводимост в течности
Неполярни – малка електропроводимост, зависи основно от примесите (влага).
Полярни – по-голяма електропроводимост, поради дисоциирани собствени молекули.
Електропроводимостта на течните диелектрици има основно йонен характер.

## Slide 12
ІІ. Влияние на агрегатното състояние
3. Електропроводимост в твърди тела
С атомна или молекулна решетка – движение на примесни йони и свободни електрони.
Според дифузиония модел специфичната електропроводимост е
където q е зарядът на токоносителите
n – брой свободни токоносители в единица обем (концентрация)
μ – подвижност на токоносителите
С йонна структура – движение на собствени йони.
Електропроводимостта на твърдите диелектрици има основно йонен характер.

## Slide 13
ІІ. Влияние на агрегатното състояние
3. Електропроводимост в твърди тела
n0 и μ0 – концентрация и подвижност при нормална температура
WД – енергия на дисоциация
WПР – енергия на преместване
k – константа на Болцман
В слаби електрически полета концентрацията n и подвижността μ на свободните йони нараства експоненциално от температурата Т:
С увеличаване на Т се увеличава енергията на частиците и те по-лесно се йонизират (нараства n), също така се преместват на по-големи разстояния (нараства μ).

## Slide 14
b
A
ІІ. Влияние на агрегатното състояние
3. Електропроводимост в твърди тела
При материали, в които се проявява йонна проводимост (диелектрици) с нарастване на Т проводимостта ескпоненциално нараства т. е. ασ > 0.
Тъй като то αρ < 0
σ
T