## Slide 1: Загуби в диелектриците
Въпрос 6

## Slide 2: Съдържание
Основни понятия
1
Еквивалентни схеми
2
Релаксационни загуби
3
Загуби от електропроводимост
4

## Slide 3: I. Основни понятия
1. Дефиниция
Диелектрични загуби се нарича тази част от енергията на полето, която се отделя в диелектрика във вид на топлина.
2. Загуби при постоянно поле
активни загуби
Електрическата мощност, изразходвана за нагряването на диелектрика.
Загубите се дължат на: бавни поляризации, електропроводимост, примеси и други.

## Slide 4: I. Основни понятия
3. Загуби при променливо поле
3.1. Еквивалентна схема на диелектрик без загуби
C
U
I
U
ϕ = 90°
I

## Slide 5: I. Основни понятия
3. Загуби при променливо поле
3.2. Паралелна еквивалентна схема
U
δ
I
ϕ
U
I
IC
IR
CP
R
IR
IC
Ъгълът на диелектричните загуби δ допълва до 90˚ фазовия ъгъл между тока и напрежението.

## Slide 6: I. Основни понятия
3. Загуби при променливо поле
3.3. Последователна (серийна) еквивалентна схема
U
ϕ
δ
I
I
CS
r
U
UC
Ur
Ur
UC

## Slide 7: I. Основни понятия
3. Загуби при променливо поле
4. Специфични загуби (загуби в единица обем)
Диелектричните загуби се определят от структурата на материалите и от околните условия и не зависят от избора на еквивалентна схема

## Slide 8: II. Видове загуби
1. Поляризационни (релаксационни) загуби
С tgδ се оценяват загубите само при променливо поле
1.1. Честотна зависимост

## Slide 9: II. Видове загуби
1. Поляризационни (релаксационни) загуби
1.1. Честотна зависимост
εr
ω
При високи честоти (ω >> ω0) няма поляризация ⇒ поляризационните загуби не са дефинирани
tgδ

## Slide 10: II. Видове загуби
1. Поляризационни (релаксационни) загуби
1.1. Честотна зависимост
εr
ω
tgδ
P
При високи честоти (ω >> ω0) няма поляризационни загуби, но частиците продължават да трептят ⇒ отделената топлина (или Р) нараства

## Slide 11: II. Видове загуби
1. Поляризационни (релаксационни) загуби
1.2. Температурна зависимост
При по-висока температура се увеличава топлинното движение на частиците ⇒ ω0 нараства
(или τ намалява)
ω
tgδ
ω01
Т1
ω02
Т2 >Т1

## Slide 12: II. Видове загуби
1. Поляризационни (релаксационни) загуби
1.2. Температурна зависимост
С нарастване на Т се увеличава топлинното движение на частиците ⇒ нараства tgδ
Т
tgδ
Т1
ω1
ω2 > ω1
Т2
При много високи температури (Т > Т1) това движение е толкова голямо, че пречи на поляризацията ⇒ tgδ → 0
При по-високи честоти на полето, външната енергия е по-голяма ⇒ частиците се поляризират до по-високи температури (Т2 > Т1)
ω2 < ω0

## Slide 13: II. Видове загуби
2. Загуби от електропроводимост
Малки при добрите диелектрици и не зависят от честотата, защото изолационното съпротивление е омично

## Slide 14: II. Видове загуби
2. Загуби от електропроводимост
Загубите нарастват по експоненциален закон с увеличаването на температурата, докато изолационното съпротивление намалява по експоненциален закон.
P
T

## Slide 15: II. Видове загуби
3. Йонизационни загуби
Наблюдават се в газообразни и твърди диелектрици с газова фаза (керамики)
При високи честоти тези загуби могат да нарастнат много и да предизвикат недопустимо нагряване на материала
където B е коефициент;
f – честота на приложеното напрежение;
U – приложено напрежение;
UЙОН – йонизационно напрежение.
Получават се при U > UЙОН:

## Slide 16: II. Видове загуби
4. Загуби от нееднородност
Проявяват се както в диелектрици с голямо количество случайни примеси (влага, оксиди), така и в композиционни диелектрици (керамики, пластмаси и др.)
5. Резонансни загуби
Важно! На практика в реален диелектрик могат да се проявят повече от един вид загуби.
Проявяват се при много висока честота, когато тя съвпадне с честотата на собствените колебания на градивните частици. Те са максимални за строго определена честота и не зависят от температурата.