## Slide 1
Видове полупроводникови
материали

## Slide 2
1. Класификация на полупроводниковите материали
Неорганични
Органични
Кристална
структура
Аморфна
структура
Химически
елементи
Химически
съединения
Твърди
разтвори
Полупроводникови материали 2/16

## Slide 3
2. Основни полупроводникови материали
Полупроводникови материали 3/16
силиций (Si)
селен (Se)
германий (Ge)
Химически елементи от IV валентна група на Менделеевата таблица
Химически елементи

## Slide 4
2.1. Силиций (Si)
Полупроводникови материали 4/16
Основни свойства
широка забранена зона ΔW = 1,12 eV
малка подвижност на електроните μn = 0,14 m2/V.s
това определя високата му работна температура
ограничава използването му при високи честоти
висока температура на топене ТТ = 1414 °C
трудно се получава и пречиства

## Slide 5
2.1. Силиций (Si)
Полупроводникови материали 5/16
планарно-епитаксиална технология за изготвяне интегрални схеми
Особености
Образува стабилен оксид SiO2 с отлични диелектрични и физични свойства (близки до тези на кварца)
⇒ SiO2 може да се използа
като материал за електрическа изолация
като защитно покритие при технологичните процеси за изготвяне на активни прибори
Легираният полисилиций има специфично съпротивление ρ със строго контролирана стойност
⇒ може да се използа
за реализиране на електрически връзки в схемата
за реализиране на слойни резистори

## Slide 6
2.1. Силиций (Si)
Полупроводникови материали 6/16
интегрални схеми
Основни приложения
слънчеви елементи

## Slide 7
2.2. Германий (Ge)
Полупроводникови материали 7/16
Основни свойства
тясна забранена зона ΔW = 0,72 eV
голяма подвижност на електроните μn = 0,39 m2/V.s
ниска работна температура
работи до високи честоти
ниска температура на топене ТТ = 936 °C
добра технологичност
Особености
Образува аморфен оксид GeO2, който е разтворим дори във вода
⇒ Ge много трудно може да се използва за интегрални схеми

## Slide 8
2.2. Германий (Ge)
Полупроводникови материали 8/16
дискретни елементи
(високочестотни)
Основни приложения
диоди
транзистори
датчици на Хол

## Slide 9
3. Полупроводникови химически съединения
Химически съединения
Полупроводникови материали 9/16
Химически съединения между два елемента А и В, като индексът с римска цифра представлява валентната им група
от типа AIIIBV
от типа AIIBVI
от типа AVIBVI

## Slide 10
3.1. Полупроводникови химически съединения от типа AIIIBV
Полупроводникови материали 10/16
AIII BV
Al, Ga и In
P, As и Sb
Класифицират се по металоидния елемент т.е. фосфиди (AlP, GaP и InP), арсениди (AlAs, GaAs и InAs) и антимониди (AlSb, GaSb и InSb).
Основни приложения
фотоприбори
светодиоди
фотодиоди
полупроводникови
лазери

## Slide 11
3.1. Полупроводникови химически съединения от типа AIIIBV
Полупроводникови материали 11/16
Основни свойства
голяма подвижност на електроните μn = 0,95 m2/V.s
работи до високи честоти
GaAs (галиев арсенид)
високочестотни интегрални схеми и прибори
Основни приложения

## Slide 12
3.2. Полупроводникови химически съединения от типа AIIBVІ
Полупроводникови материали 12/16
AII BVI
Класифицират се по металоидния елемент т.е. сулфиди, селениди и телуриди.
Основни приложения
Zn, Cd и Hg
S, Se и Te
оксиди
(Cu2O, ZnO)
фоторезистори
варистори
термистори

## Slide 13
3.3. Полупроводникови химически съединения от типа AІVBІV
Полупроводникови материали 13/16
SiC (силициев карбид)
Основни приложения
Основни свойства
много широка забранена зона ΔW = 2,39 eV
интегрални схеми за работа
при тежки климатични услония
микросензорни системи

## Slide 14
4. Методи за получаване и пречистване
на полупроводникови материали
Полупроводникови материали 14/16
Изтегляне на монокристал
от стопилка
Зонно топене
Безтиглово зонно топене

## Slide 15
4.1. Изтегляне на монокристал от стопилка
Полупроводникови материали 15/16
монокристал
стопилка
Метод на Чохралски
тигел
високочестотни
нагреватели
изтегляне на монокристали от различни полупроводникови материали

## Slide 16
4.2. Безтиглово зонно топене
Полупроводникови материали 16/16
Si поликристал
разтопена
зона
Si монокристал
нагревател
монокристален
зародиш
пречистване и получаване на монокристали от силиций