## Slide 1: Видове технологични схеми в биполярната технология. Методи за изолация на елементите в биполярните интегрални схеми

## Slide 2
Структура на полупроводников чип

## Slide 3
Линия на скрайбиране - в средата на изолиращата дифузия

## Slide 5
Технологична последователност за създаване на NPN транзисторни структури с диодна изолация

## Slide 9
Сравнение между планарно - епитаксиална и изопланарна технология

## Slide 10
Изолация със силициев диоксид

## Slide 11
Комбинирана изолация

## Slide 12
V-ATE технологична схема

## Slide 13
Бийм – Лид
технологична
схема

## Slide 14
Технологична схема
с анодиран Al

## Slide 15
Типични стойности на параметрите на слоевете и преходите на NPN биполярен интегрален транзистор

## Slide 17
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
Филипов, Ф.И., „Конструкция и технология на полупроводникови прибори“, С.Техника, 1988
Йорданов, Р.С., Филипов Ф.И., „Ръководство за лабораторни упражнения по Микроелектроника“, Издателство на ТУ-София, 2013