## Slide 1: Паразитни влияния и елементи в биполярните интегрални схеми

## Slide 2
Едни от най-важните конструктивно – технологични проблеми при интегралните схеми са свързани с паразитните елементи. Тяхното присъствие се определя от конструкцията на схемите, главно от вида на изолацията и разположението на изводите от едната страна на подложката. Съвременната полупроводникова техника разполага с нови технологични схеми, които до голяма степен елиминират проблема за изолацията. Това не се отнася само за прехода колектор – подложка. Разликата в тока на утечка достига 67 порядъка в полза на изолацията със SiO2.

## Slide 3
Вторият проблем не може да бъде решен, тъй като е характерен за интегралните структури.
Основните паразитни елементи са:
а) капацитетът на прехода СП;
б) паразитният PNP транзистор към NPN транзистора;
в) капацитетът на прехода в хоризонталните PNP транзистори;
г) капацитетът на изолацията на “островчетата" на съпротивленията;
д) съпротивленията на Rвв и Rсс.

## Slide 4
Ha фигурата е показана схемата на свързване на интегрален NPN транзистор с две съпротивления с някои от “паразитните" елементи.

## Slide 5
Паразитният PNP транзистор е запушен при активен режим на NPN транзистора. Неговото отпушване е възможно само в наситено състояние на главния транзистор. Паразитният PNP транзистор оказва съществено влияние само когато се създават електрически условия за отпушване на прехода B – C на NPN транзистора. Възможна е допълнителна технологична обработка за намаляване на PNP чрез дифузия на злато, при което се намалява времето на живот на неосновните носители.

## Slide 6
Потенциалът на островчето със съпротивленията е обикновено максимално положителен. Показаните диоди на представената на предишния слайд фигура са винаги обратно включени. За паразитния капацитет между съпротивлението и островчето се получава
C [pF]=2.10-4b2 [m2] R[]/[],
т.е. за =150  и b=10 m C=0,14 pF/k,
а за b=7 m C=0,07 pF/k.

## Slide 7
Капацитетът между “островчето" и подложката може да бъде доста голям поради голямата площ. Този диод е обратно поляризиран със сумата ±V на приложеното напрежение, като стойността, на капацитета може да достигне 50100 рF/mm2.
Съществено значение за работата на ИС имат паразитните капацитети, свързани с металните шини. При дебелина на слоя от SiO2 0,5 m се получава до 80 рF/mm2. Нормално контактната площадка е с площ до 10 000 m2, при което между извод и подложка се получава капацитет 0,5 pF.

## Slide 8
Изясняването на останалите паразитни елементи ще стане на базата на структури от ОУ A 740.
На фигурите, представени на следващия слайд, са показани хоризонталната геометрия на NPN транзистор с два контакта на базата, неговата вертикална геометрия, конфигурацията на базовата област за определяне на RBB и избраният метод за изчисляване на RCC .
Заедно с паразитните елементи ще бъдат изчислени и някои други важни параметри на транзисторите.

## Slide 10
Необходимите конструктивни параметри, които са общи за всички транзистори от схемата, са:
а) подложка – P - Si, N=10 .cm, NA=1014 cm-3,
дебелина xп=150.10-4 cm;
б) епитаксиален слой – N – Si, C=0,5 .cm, ND=1016 cm-3,
xСП=25.10-4 cm;
в) базова дифузия (емитерна за PNP транзистори) B=(0,040,2).cm, NOB=1018 cm-3, xBC=2,1.10-4 cm;
г) емитерна дифузия – E10 , NOE=1020 cm-3, xEB=1,2.10-4 сm;

## Slide 13
Изчисление на базовото съпротивление RBB.

## Slide 15
Изчисление на колекторното съпротивление RCC. При различна конфигурация на областите трябва да се използват различни формули при правоъгълна геометрия в зависимост от броя на изводите на колектора Rсс се намира чрез съпротивленията на няколко трапеца, включени паралелно.

## Slide 17
Да направим сравнение с един вертикален PNP транзистор с използване на подложката, получен по същата технологична схема. Ha фигурата са показани хоризонталната и вертикалната геометрия и начинът на изчисление на RBB.

## Slide 20
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
Филипов, Ф.И., „Конструкция и технология на полупроводникови прибори“, С.Техника, 1988
Йорданов, Р.С., Филипов Ф.И., „Ръководство за лабораторни упражнения по Микроелектроника“, Издателство на ТУ-София, 2013