## Slide 1: MOS И cmos ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ. ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ

## Slide 2
Волт – амперната характеристика на MOS транзистор със заземен сорс е показана на фиг.1. B нея различаваме три области:
а) област на отсечка ID=0, |VG|<|VT|,
където VT е праговото напрежение на транзистора;
б) триодна област |VD+VT||VG|;
в) пентодна област |VT|<|VG|<|VD+VT| - област на на тока
B триодната област на характеристиките токът през транзистора се описва с уравнението:
(1)

## Slide 3
Фиг.1.

## Slide 4
B пентодната област уравнението на тока е
(2)
където p е средната подвижност на дупките на канала;
- специфичният капацитет на тънкия окис:
ox – диелектричната проницаемост на силициевия двуокис;
dox – дебелината на силициевия двуокис под гейта;
b – широчината на канала;
L – ефективната дължина на канала.

## Slide 5
Тъй като дифузията се извършва едновременно във вертикална и хоризонтална посока, ефективната дължина на канала е по-малка от дължината l, определена на фотошаблона. Обикновено се приема L=I-2xj, където xj е дълбочината на PN прехода. При MOS транзисторите с къс канал е необходимо допълнително отчитане на полето.
Уравненията на тока могат да се запишат по друг начин, който е по-удобен при проектиране на MOS схеми.

## Slide 6
Въвеждат се два нови параметъра:
Тогава уравн. (1) и (2) придобиват вида
IDS=K[2(VGS-VT)VDS-VDS2] за |VGS-VT|>|VDS|,
и IDS=K(VGS-VT) за |VGS-VT||VDS|
Параметърът 0 силно зависи от технологията и конструктивните параметри на транзистора. Параметърът К зависи от от топологията на прибора, т. е. може да се изменя в процеса на проектиране.

## Slide 7
Параметърът 0 зависи от температурата.
Законът на изменение е
където Т0 е абсолютната температура. На фиг.2. е показано графично зависимостта
Характеристиките на транзистора се изменят в случая на разлика в потенциалите на подложката и сорса (ефект на подложката). Когато преходът подложка – сорс е поляризиран обратно, обеднената област между подложката и канала се разширява.

## Slide 8
Фиг. 2.

## Slide 9
Следователно необходимо е по-високо напрежение на електрическото поле на гейта, за да се образува провеждащ канал, т.е. праговото напрежение се повишава:
|VT|=a|VnS|x,
където VnS е напрежението подложка – сорс;
VT – промяната на праговото напрежение;
а и х са коефициенти, зависещи от топологията на прибора и технологията на изготвяне.

## Slide 10
Обикновено се приема
Тогава
Формулата дава достатъчно точна средна оценка за влиянието на подложката.

## Slide 11
Капацитети на MOS интегралните схеми
При определяне на параметрите на MOS схема важно значение имат съществуващите капацитети – собственият капацитет на MOS структурата и паразитните капацитети. Собственият капацитет на MOS транзистора CMOS се състои от капацитетите гейт – сорс, гейт – дрейн, дрейн – сорс. Паразитните капацитети са:
CPN е капацитетът на прехода подложка – P+- област;
CM – капацитетът между металната шина и силициевата подложка в пасивната област на структурата;
CMP – капацитетът метал – окис – P+- област;

## Slide 12
MOS кондензатор
“Идеалната" CV – крива за P-Si е показана на фиг. 3 с плътна линия. Поради вградената инверсия на повърхността за Р- полупроводник е показана и реалната (отместена) крива. Величините VGI и VGA зависят само от концентрацията и също могат да се определят графично. Ha CV – кривата са означени всички характерни стойности на потенциала и капацитета. Показана е и CV – кривата за N- Si Широко разпространият метод за изучаване на електронните свойства на повърхността е измерването на реалната CV крива.

## Slide 13
Фиг. 3

## Slide 14
Според дефиницията C mos може да се измери, като към постоянното напрежение VGS се приложи променлива съставка. Различават се три случая:
а) Nf – измерване с ниска честота, при което може да се отчете влиянието на подвижните заряди в инверсионния слой;
б) Hf – измерване с висока честота, при което тези носители не могат да “реагират";
в) импулсно измерване, при което се създават неравновесни условия и дълбоко обедняване.

## Slide 15
технологични схеми за изготвяне на
MOS и CMOS интегрални структури
Ha фиг.4,5,6 и 7 е показана технологичната последователност на стандартната Р- канална технология, на технологията със силициев гейт, на комплементарната MOS технология и LOC MOS/PLANOX технологията. Тези технологични схеми са в основата на MOS интегралните схеми, независимо от тяхната модификация.

## Slide 16
Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6

## Slide 17
Характерно за вертикалната геометрия на съвременните MOS прибори е изключителната сложност, породена от последователното редуване на тънки покрития от различен характер, като полисилиций, SiO2, Si3N4, Al и др. По целесъобразност тези особености се разглеждат при отделните схеми.. Параметрите на използваните технологични операции се определят от конструктивните разчети на структурите.

## Slide 18
Стандартната Р- канална технология (PMOS) се характеризира с една дифузия, която не е свързана с постигане на критични параметри. Най-съществената операция е тънкото окисление. За конструирането на сорса и дрейна могат да бъдат използвани и другите методи за създаване на PN преходи. Широко приложение, особено в N-каналната технология (NMOS), намира йонната имплантация. Метализацията може да бъде различна. Използват се Al, W, Mo и Cu.

## Slide 19
Без особени различия е технологията, създаваща силициев гейт (фиг. 5). Отлагането на поликристален Si и използването му като маска са най-характерните особености. Разлика има и във фотолитографския процес, по-специално при едновременно ецване на Si и SiO2.
Комплементарната технологична схема (CMOS) (фиг. 6) изисква допълнителни дифузионни процеси.
Ha фиг. 7 е показана технологията LOCMOS. Тя изисква допълнително отлагане на Si3N4, което служи за маска при окислението.

## Slide 20
Фиг. 7

## Slide 21
Операциите, свързани с Si3N4, особено във варианта ISOMOS, са подобни на тези от технологичните схеми ISOPLANAR I и II при биполярните прибори. По този начин се избягва необходимостта от провеждане на стоп – дифузии, което облекчава избора на хоризонтална геометрия.

## Slide 22
ЛИТЕРАТУРА
1. Филипов Ф., Конструкция и технология на полупроводникови прибори, София, Издателство „Техника“, 1988
2. Йорданов Р., Филипов Ф., Ръководство за лабораторни упражнения по Микроелектроника, Издателство на ТУ-София, 2013